| № | Характеристика | Пенополиэтилен |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | ППЭ | НПЭ |
| 1 | Плотность (кг/м3) | 33+-3 | 28+-5 |
| 2 | Предел прочности при сжатии 25% (МПа) |  | 0.035 | 0.015 |
| 3 | Коэффициент теплопроводности (Вт/м К) |  | 0.038 | 0.033 |
| 4 | Удлинение при разрыве (% не менее) продольное/поперечное | 130/100 | 120/140 |
| 5 | Паропроницаемость | практически паронепроницаем |
| 6 | Разрушающее напряжение при растяжении (МПа) Продольное Поперечное |  | 0.3 0.24 | 0.25 0.15 |
| 7 | Водопоглощение (% объёма) | 0,1 | 1,0 |
| 8 | Характеристики пожароопасности (толщина от 2 до 10 мм): |  |
| 9 | группа горючести группа воспламеняемости группа дымообразования |  | Г3 В3 Д3 | Г3 В3 Д3 |
| 10 | Рабочий интервал температур (С) |  | От -60 до +100 | От - 60 до + 80 |
| 11 | Акустические свойства |  | хороший звукоизолятор ударно-динамических шумов | ________________ |
| 12 | Микробиологическая стойкость | высокая |
| 13 | Стойкость к агрессивным средам | высокая к маслу, нефти, бензину, спирту, щелочи, кислотам |
| 14 | Экологическая безопасность | высокая, полная гигиеническая безопасность, нетоксичен, без цвета, без запаха, не вызывает аллергии |
| 15 | Долговечность | на весь срок службы здания |
| 16 | Показатель снижения ударного шума под паркет и бетонную армированную стяжку толщиной 50 мм (дБ) | 20 |
| 17 | Остаточная деформация | малая |
| 18 | Монтаж и механическая обработка | – легко режется ножом, сваривается, соединяется встык, клеится скотчем и клеями (акрол-контакт, акрилат, момент, клей 88 и т.п.) – легко крепится на гладкую поверхность с помощью монтажных скотчей, степлера, шурупов и реек. – может перерабатываться методом вырубки, вырезки, горячего прессования, термовакуумного формования, склеивания, сваривания, дублироваться тканями, фольгой или полимерными пленками (в том числе металлизированными) |